|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Комплектуючі** | **Показник** | **Норма** | **Фактичне,**  **Н -Ньютон, кгс -кілограм сила** | **Номер протоколу** | **Відповідність вимогам Міністерства оборони** |
| Пряжка двощилинна | Сила відриву внутрішньої переділки, Н, не менше:  -При температурі мінус (30±5)С ̊ | 900 Н, або 91 кгс | 2080Н, або 212 кгс | №11 від 17.02.2023 | так |
| -При температурі плюс (23±5) ̊С | 1380, або 140 кгс | 2230 Н, або 227 кгс | №11 від 17.02.2023 | так |
| -При температурі плюс (70±5) ̊С | 1200, або 122 кгс | 1960 Н, або 199 кгс | №11 від 17.02.2023 | так |
| Фастекси | Розривне навантаження Н, не менше:  -При температурі мінус (30±5)С ̊ | 700, або 71 кгс | 1200, або 122 кгс | №36 від 26.02.2021 | так |
| -При температурі плюс (23±5) ̊С | 450, або 45 кгс | 1360, або 138 кгс | №36 від 26.02.2021 | так |
| -При температурі плюс (70±5) ̊С | 300, або 30 кгс | 720, або 73 кгс | №36 від 26.02.2021 | так |
| Стропа | Розривне навантаження Н, не менше: | 3000, або305 кгс | 4795, або 488 кгс | №76 від 24.02.2020 | так |
| Люверси |  |  |  | № 12039 від 03 вересня 2020 року | Не має вимог |
| Етиленвінілацетат |  |  |  | № 7928 від 28.11.2019 | Не має вимог |
| Пластик |  |  |  | № УПС 127/423-4-22 від 09.06.2022 | Не має вимог |